基本技术要求

1、注塑类

1.1 塑料托盘

1.1.1 托盘型号规格

- 标准托盘：尺寸1200×1000×150mm

- 小托盘：尺寸1000×675×150mm

- 结构要求：川字型底座，带钢管，表面实面平板

- 颜色：灰色或蓝色

- 承重要求：静载6吨，动载1.5吨

1.1.2 其他要求

（1）材质：全新高密度聚乙烯（HDPE）

（2）颜色：海蓝色或灰色，具体颜色由甲乙双方就具体项目达成一致后编入技术要求。

（3）进叉：四面进叉；进叉高度≥80mm，叉孔宽度≥200mm

（4）钢管：内置钢管8根。钢管规格≥30×20，壁厚≥1.2mm。

（5）高架储存，平地使用。适合电动叉车、手动液压托盘搬运车使用。

（6）托盘表面外边沿有防滑条设计。

（7）托盘边缘要求带有挂钩，方便捆扎。

1.2 塑料箱

1.2.1 塑料箱型号规格

A、B、D、H、H1、P、PB

注：内外径尺寸公差为±2.5mm

1.2.2 具体要求

（1）与托盘配套使用时，能整齐精确地堆垛于1210标准托盘之上，使其易于实现物流容器的单元化和专业化。可回收标准容器须在线边上架时，容器要满足便于摆放和产品取放的要求。

（2）便于物料的储放和搬运，能整齐放置于轻型货架上。

（3）底部应有防滑设计，使其更安全地与各类线棒式自滑货架配套使用。

（4）把手设计应符合人机工程原理，搬运合理舒适，无毛刺。

（5）便于运输和配送，能与搬运小车、小推车、叉车、液压托盘搬运车等厂内运输工具配合使用。

（6）耐酸耐碱、耐油污、无毒无味，符合安全和环保要求。

（7）箱壁应设有可插式标签结构及加强筋，以提高堆垛能力。

（8）材质要求：聚丙烯（PP），变形度小于0.8%，适用温度-25℃～40℃。

（9）带盖的周转箱应采用折叠式箱盖，锁扣简易、闭合可靠，箱盖表面结构可粘贴标签。

（10）在标准周转箱上喷印供应商名称，便于仓库管理。

（11）周转箱设计应有效防护质量。对于外观件和关键件加设个性化隔衬，隔衬材料推荐PP板、中空板及块状EVA，禁止使用纸板。隔衬高度不超过物料竖直方向尺寸的75%。

（12）颜色：塑料箱着色须使用无毒颜料（禁止使用含有害重金属的无机颜料），颜色为黑色、灰色或蓝色。

（13）结构：抗冲击性强，满足跌落、压溃试验要求。

（14）看板夹：箱体长度和宽度方向两面（4面）中间位置安装插卡结构，看板夹采用PP塑料材质，用于固定看板。

2、吸塑类

2.1 发动机吸塑

2.1.1 规格型号

- 发动机吸塑

- 尺寸：775×675mm

- 结构：根据甲方提供的数模对应设计

- 材质：HDPE

- 厚度：8mm

2.1.2 具体要求

（1）采用全新材料一次成型，表面平滑，无毛刺。

（2）尺寸公差范围5mm以内；负重＞280KG。

（3）吸塑设计上要考虑堆垛要求，确保堆垛状态平整，不倾斜。

（4）吸塑四个边角要留有空白，方便甲方与其他器具合装固定。

（5）吸塑的各个封闭型腔内要加工直径3cm的漏水孔。

（6）根据甲方提供的标识内容，在吸塑外立面喷印相关标识。

（7）之前开发和未来开发的模具资产均归属于甲方，甲方有权对模具进行分配、收回、调动、报废。

2.2 零部件吸塑

2.2.1 规格型号

- 零部件吸塑

- 尺寸：545×345mm

- 结构：根据甲方提供的数模对应设计

- 材质：HDPE

- 厚度：5mm

2.2.2 具体要求

（1）采用全新材料一次成型，表面平滑，无毛刺。

（2）尺寸公差范围2.5mm以内；负重＞15KG。

（3）吸塑设计上要考虑堆垛要求，确保堆垛状态平整，不倾斜。

（4）根据甲方提供的标识内容，在吸塑外立面喷印相关标识。

（5）之前开发和未来开发的模具资产均归属于甲方，甲方有权对模具进行分配、收回、调动、报废。

3、验收试验

- 跌落试验：从2m高度自然跌落，角、面、棱均无损伤。

- 承重测试：变形量≤5mm。