关于嘉实多防锈油表面处理，以下是一些关键点请务必保证：

- 使用嘉实多防锈油Castrol Rustilo DWX 30，不允许使用其它品牌的防锈油，也不允许使用嘉实多的其它牌号防锈油；

- 在进行嘉实多防锈油处理之前，应确保产品干净且没有生锈，因为嘉实多防锈油无法清除已经产生的铁锈；

- 最好是采用浸涂的方式让产品所有部位都能上油，如无法浸涂则采用刷涂或喷涂；

- 若采用浸涂或者喷涂方式应采取让多余的防锈油滴落的方式干燥或者在空气中干燥（30-60分钟）确保产品表面不要有过量的防锈油；

- 经过嘉实多防锈油处理过的产品在装入纸箱或者托盘时应放在塑料袋内并将塑料袋封口。